南奇场口赌石特征：

南奇、莫罕、莫六石：南奇是小场区的主要场口．所出产的块体有黄沙皮石、半山半水石、水翻沙石，没有雾，绿色偏蓝、偏青、偏灰、甚至带黑。种老者颜色较深，但绿色不够阳气，底水却好．底章好的多见有绿色，底章丑的少见有颜色．特征是：①皮薄．②有皮种老、无皮种嫩．①绿色偏蓝．底水好。

小场区位于大马坎场区的南部。小场区的石头也有三层矿石：第一层黄沙皮、第二层黄红沙皮、第三层黑乌砂皮。南奇所产出的石头有黄沙皮石、黄红沙皮、及黑乌砂石头。黄沙皮的石头多半山半水石、水石，黑砂皮的石头多翻砂，砂皮薄，有时有雾。
1、砂发介于大马坎与木那之间。
2、风化不严重——皮薄；
3、可能有二个批次的冲积或前后有明显的气候变化——前期种好、皮薄；后期种嫩、无皮；有绿色就会比较明显地表现在皮上。
4、基本没有成雾条件——有时有雾；
5、黄、红砂皮多半山半水、水石，但相当多的石头会在后期形成砂皮，特别是黑砂皮。
6、玉肉所含铁质较多、且早期玉石质量差、多为后期绿热液改造——绿色偏蓝，种老者色深但不阳气、底水却好，底章好的多见绿色、底章差的少见绿色，
7、大马坎的石头皮壳色偏黄，而南奇的石头色偏红。

南奇的石头不能解，十解九输，这个场口出产典型的就是今天熟悉的：蓝水。现在顶级的蓝水玻璃种价格每公斤过百万是很正常的，但是蓝水的东西有个最大的特点,就是玉肉里面会有藓，这个藓分很多种，会把肉质吃掉。这是赌石需要注意的